### Техническая информация

Офсетная печать

# ALPHA foil 503

#### Специальная серия красок для печати по плохо и медленно впитывающим подложкам и металлизированным материалам

78

## Описание и особенности

ALPHA foil 503 была специально разработана для печати по слабо впитывающим подложкам и пленкам, на которых нужно использовать специальные краски, закрепляющиеся оксидатативным способом. Как правило, такие материалы очень гладкие и непористые, в связи с этим краска не имеет возможности закрепляться впитыванием. Адгезия красочного слоя зависит от запечатываемого материала и может быть несколько хуже, если есть на подложке пластификаторы и скользящие вещества.

Рекомендации по применению

В силу того, что краска закрепляется оксидативно ,необходимо избегать или минимизировать следующее в процессе печати:

- При печати с увлажнением подача воды должна быть минимальна ( если на оттиске небольшой красочный съем, то постарайтесь печатать на минимуме или сделайте дополнительные элементы на оттиске для дополнительного съема краски -краскосъемы )

- Избегайте работы во влажном и холодном помещении

- Значение рН должно быть выше 5

- Мы рекомендуем использовать добавку в увлажнение HYDROFIX B 801309 или COMBIDRY 8200

- Учитывая особенности закрепления краски ALPHA foil 503 рекомендуется обрабатывать валики  и краску в кипсейке спреем ANTISKIN 10 T 1200 при простое оборудования

- Следуйте инструкциям поставщика  по стапеллированию материала

- Краска имеет большую склонность к перетискиванию и слипанию,чем другие серии красок. По этой причине обязательно соблюдайте рекомендации поставщика материала по стаппелированию готовой продукции. Следите за весом паллеты в зависимости от типа запечатываемого материала. Соблюдайте толщину красочного слоя на оттиске (необходимо использовать подготовку файлов по UCR). Используйте противоотмарывающий порошок подходящего размера. Для лучшего закрепления краски должен быть достаточный доступ воздуха в помещении.

- Мягкие пленки ПВХ относятся к сложному типу запечатываемого материала. Пластификаторы, которые находятся на поверхности пленки, могут замедлять высыхание красочного слоя. В связи с этим необходимо делать предварительные тесты перед печатью промышленного тиража.

- Рекомендуется делать предварительные тесты перед печатью промышленного тиража. Таким образом, можно проверить краску на истирание и скорость высыхания при работе на конкретном материале и убедиться, соответствует ли краска требованиям, предъявляемым к готовому изделию.

- Краска содержит минеральные масла и не рекомендуется для печати пищевой упаковки.

## Технические характеристики

| ALPHA foil 503 | ISO 12040/ ISO 2836 |
| --- | --- |
|  | Светостойкость | Спирт | Смесь растворителей | Щелочь |
| Yellow 41 AP 503 | 5 | + | + | + |
| Magenta 42 AP 503 | 5 | + | + | -* |
| Cyan 43 AP 503 | 8 | + | + | + |
| Black 49 AP 503 | 8 | + | + | + |

*-не подходит для печати плакатов и постеров

Вспомогательные добавки

Краски поставляются уже готовые к применению. В некоторых случаях для достижения оптимального процесса печати могут быть использованы следующие добавки, которые совместимы с системой связующего нового поколения.

Мы рекомендуем:

- Для ускорения скорости оксидативного высыхания необходимо добавить Ink Aktive Drier 10T5002 около 3%

Классификация

Сертификат безопасности по требованию

Упаковка

2,5 кг банка

1,0 кг банка