### Техническая информация

Офсетная печать

# ALPHA foil 508

#### Специальная серия красок для печати по полиолефиновым пленкам

78

## Описание и особенности

ALPHA foil 508 была специально разработанная для печати на всех типах полиолефиновых пленок, в том числе на полиэтилене и полипропилене. Несмотря на то, что большая доля вышеуказанных материалов запечатывается глубоким или флексографским способом печати, пленки толщиной более чем 0,4 мм, чаще всего запечатываются офсетом. Так же данная серия подходит для запечатывания металлизированных поверхностей и

бумаг литого мелования. Подходит для всех типов машин и всех видов увлажняющих аппаратов

• Не содержит минеральных масел

• Особо быстрая сушка окислительной полимеризацией

• Превосходная стойкость к истиранию

• Отличная стойкость к царапанью

• Высокий глянец

• Хорошее поведение в стопе

• Обладает высокой пластичностью

• Быстрый выход на баланс «краска-вода»

• Стабильное поведение в процессе печати

• Не оставлять на ночь в кипсейке

## Технические характеристики

| Стойкость | к свету по DIN 16525 (1-низкая, 8- высокая) | к спирту | к смеси растворителей | к щелочи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow 41 AP 508 | 5 | + | + | + |
| Magenta 42 AP 508 | 5 | + | + | - |
| Cyan 43 AP 508 | 8 | + | + | + |
| Black 49 AP 508 | 8 | + | + | + |

Вспомогательные добавки

Краски поставляются уже готовы к применению. В некоторых случаях для достижения оптимального процесса печати могут быть использованы следующие добавки, которые совместимы с системой связующего нового поколения.

Мы рекомендуем:

- INK OIL 10 T1405 для снижения липкости краски

- Для ускорения скорости оксидативного высыхания необходимо добавить Ink Aktive Drier 10T5002 около 3%

- использовать добавку в увлажнение Hydrofix-B 8013 09

Для лакирования необходимо использовать специальные лаки.

Классификация

Сертификат безопасности по требованию

Упаковка

2,5 кг банка

1,0 кг банка