AZOCOL POLY-PLUS S-RX

Ультрафиолетовая диазо-полимерная фотоэмульсия, устойчивая к действию воды и растворителей

Данная фотоэмульсия используется для производства высококачественных печатных форм, устойчивых к действию воды и растворителей. Матрицы, изготовленные на основе данной фотоэмульсии, могут быть использованы при работе с красками на водной основе и на основе растворителей, с дисперсионными клеями, с лаками и акриловыми красками, в состав которых входит вода, и т.д.

Цвет:  несенсибилизированный вариант – голубой, сенсибилизированный вариант – зеленый.

Вязкость: 4.2 мПа.

Сенсибилизация:  осуществляется компонентом DIAZO №1, который входит в набор с эмульсией.

Нанесение на сетку: Сначала наносится три слоя фотоэмульсии на печатную сторону сетки, и только потом 1,2 и т.д. слоя на тыльную сторону. Использование специальной автоматизированной установки KIWOMAT дает возможность получать высокое качество нанесения фотоэмульсионного слоя, которое в свою очередь определяет качество печатной формы.

Сушка: перед тем, как произвести экспонирование, необходимо просушить сито с нанесенной фотоэмульсией. В процессе  сушки увеличивается стойкость матрицы к агрессивному воздействию краски. Сушка должна осуществляться в хорошо проветриваемом, чистом (непыльном) помещении при температуре 35-40(С.

Экспонирование: процесс осуществляется в специальной копировальной раме, оснащенной
UV-источником излучения, с длиной волны 350-420 нм.  Для получения высококачественной формы рекомендуется использовать металл-галогенные лампы.

Выбор оптимального времени экспонирования определяется разными факторами. Для того чтобы обеспечить наиболее высокую устойчивость матрицы к воздействию краски, необходимо устанавливать наибольшее возможное время экспонирования. Эта максимальная экспозиция даст возможность также  получить, при необходимости, на форме изображение с высокой линиатурой.

При использовании для засветки металл-галогенной лампы, с мощностью 5 кВт, которая расположена на расстоянии 1 м от экспонируемой сетки, рекомендуются следующие экспозиции:

| Сетка | Количество фотоэмульсионных слоев | Время экспонирования |
| --- | --- | --- |
| 140-34 белая 140-34 оранжевая | 2-2 / 2-4 2-2 / 2-4 | 25 сек /40 сек 50 сек / 80 сек |
| 100-40 белая 100-40 оранжевая | 2-2 / 2-4 2-2 / 2-4 | 30 сек / 60 сек 60 сек / 120 сек |

Ретуширование: для ретуширования используется  продукты серии KIWOFILLER. В случае, когда печать осуществляется водными красками, рекомендуется использовать для фоторетуши  продукты на водной основе, которые после высыхания приобретают устойчивость к воздействию воды. Этот вид фоторетуши легко отслаивается с помощью PREGASOL и водного пистолета, обеспечивающего подачу воды под высоким давлением.

Отслаивание:  матрицы на основе AZOCOL POLY-PLUS S-RX легко удаляется отслаивателями серии PREGASOL. Для дополнительной очистки сита используется очиститель PREGAN, который удаляет остатки краски и, так называемые, остаточные изображения, которые могут сохраняться после отслаивания.

Срок хранения: несенсибилизированный вариант – 1 год, сенсибилизированный вариант – до 6 недель. Сетка, с нанесенной фотоэмульсией, может храниться при температуре 20(С в темном помещении не более 4 недель.

При длительном хранении, нанесенная на сетку фотоэмульсия, благодаря своей гигроскопичности, адсорбирует пыль. Поэтому, перед использованием, сетку с фотоэмульсионным слоем необходимо просушить.

Не допускайте замораживания продукта.