AZOCOL Z1

Ультрафиолетовая диазо-полимерная фотоэмульсия, устойчивая к воде и растворителям

AZOCOL Z1 используется для изготовления высококачественых, устойчивых к воде и растворителям трафаретов. Устойчива к влажности.

Цвет: несенсибилизированный вариант – голубой, сенсибилизированный вариант – зеленый.

Вязкость: 7.0 мПа.

Сенсибилизация: осуществляется компонентом DIAZO №6, который входит в набор с эмульсией.

Нанесение на сетку: Сначала наносится три слоя фотоэмульсии на печатную сторону сетки, и только потом 1,2 и т.д. слоя со стороны валика. Использование специальной автоматизированной установки KIWOMAT дает возможность получать высокое качество нанесения фотоэмульсионного слоя, которое в свою очередь определяет качество печатной формы.

Сушка: перед тем, как произвести экспонирование, необходимо просушить сито с нанесенной фотоэмульсией. В процессе  сушки увеличивается стойкость матрицы к агрессивному воздействию краски. Сушка должна осуществляться в хорошо проветриваемом, чистом (непыльном) помещении при температуре 35-40(С.

Экспонирование: процесс осуществляется в специальной копировальной раме, оснащенной
UV-источником излучения, с длиной волны 350-420 нм.  Для получения высококачественной формы рекомендуется использовать металл-галогенные лампы.

Выбор оптимального времени экспонирования определяется разными факторами. Для того, чтобы обеспечить наиболее высокую устойчивость матрицы к воздействию краски, необходимо устанавливать наибольшее возможное время экспонирования. Эта максимальная экспозиция даст возможность также  получить, при необходимости, на форме изображение с высокой линиатурой.

При использовании для засветки металл-галогенной лампы, с мощностью 5 кВт, которая расположена на расстоянии 1 м от экспонируемой сетки, рекомендуются следующие экспозиции:

| Сетка | Количество фотоэмульсионных слоев | Время экспонирования |
| --- | --- | --- |
| 140-34 (Т) белая 140-34 (Т) оранжевая | 2-2 / 2-4 2-2 / 2-4 | 30 сек /50 сек 60 сек / 80 сек |
| 100-40 (Т) белая 100-40 (Т) оранжевая | 2-2 / 2-4 2-2 / 2-4 | 40 сек / 70 сек 80 сек / 140 сек |

Ретуширование: для ретуширования используется  продукты серии KIWOFILLER. В случае, когда печать осуществляется водными красками, рекомендуется использовать для фоторетуши  продукты на водной основе, которые после высыхания приобретают устойчивость к воздействию воды. Этот вид фоторетуши легко отслаивается с помощью PREGASOL и водного пистолета, обеспечивающего подачу воды под высоким давлением.

Отслаивание:  матрицы на основе AZOCOL Z1 легко удаляется отслаивателями серии PREGASOL. Для дополнительной очистки сита используется очиститель PREGAN, который удаляет остатки краски и, так называемые, остаточные изображения, которые могут сохраняться после отслаивания.

Срок хранения: несенсибилизированный вариант – 1 год при 20-25(С,

сенсибилизированный вариант     – 6 недель при 20-25(С.

Сетка, с нанесенной фотоэмульсией, может храниться при температуре 20(С в темном помещении не более 4 недель. При длительном хранении, нанесенная на сетку фотоэмульсия, благодаря своей гигроскопичности, адсорбирует пыль. Поэтому, перед использованием, сетку с фотоэмульсионным слоем необходимо просушить.

Не допускайте замораживания продукта.