ESTELAN S 224

Защитный лак для наклеивания сетки трафаретов

ESTELAN S224 является отверждающимся под действием влажности однокомпонентным лаком, имеющим после отверждения чрезвычайно высокую стойкость к растворителям и химическим воздействиям. Он наносится для защиты трафаретных клеев, особенно KIWOBOND 930-933 RAPID и -1000НТМ от агрессивных растворителей, особенно используемых в автоматических мойках для трафаретов. ESTELAN S224 имеет отличную адгезию к трафаретным клеям, трафаретным сеткам, фотоэмульсиям, дереву и металлу.

Применение:       Наносите ESTELAN S224 при помощи кисти на защищаемое клеевое соединение. Полоса лака должна быть немного шире, чем полоса клея, чтобы предотвратить попадание клея под лак. Рекомендуется также покрывать лаком кромку между сеткой и рамкой трафарета (внутри трафарета).

Примечание:       KIWOBOND600, - 930, - 933 RAPID, и - 1000НТМ готов к нанесению лака не ранее чем   через 2-4 часа сушки.

Время сушки:    Примерно 2-3 часа в зависимости от толщины нанесенного слоя, температуры и влажности помещения), покрытые лаком рамки не слипаются и могут складироваться друг на друга примерно через 56 часов. Использованием CATALYST S224 можно сократить время сушки до 1 -2 часов. В этом случае рамки можно складировать друг на друга через 3-4 часа.

Время отверждения: Примерно 2-3 дня (при 20°С и 60% отн. влажности). При использовании CATALYST S224 время отверждения уменьшается до 1-2 дней.  Время отверждения можно сократить до 3 часов, если хранить покрытую лаком рамку при 80°С и высокой влажности (мокрые тряпки, открытая емкость с водой ) внутри сушильного шкафа.

Разбавитель:    KIWO-REDUCER L 73 или -L74

Очистка:             Неотвержденный: KIWO-REDUCER L 73 или -L74

Отвержденный: PREGAN DL или PREGAN 266

Отвержденный ESTELAN S224 обычно снять очень трудно. Очищайте           инструменты    сразу после использования.

Цвета:                 Светло-желтый и красный.  Цвета при высыхании остаются прозрачными

Вязкость:           45-60 сек. По DIN, сопло 4 мм, 20°С

Точка вспыши:  51-С

Опасности для здоровья:   R10 – огнеопасно,    R53 - содержит изоцианат. Воздействие через дыхание возможно. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок хранения:   6 месяцев (при 20° С в плотно закрытой оригинальной упаковке). 10.91