KIWOBOND 1000 НМТ

Двухкомпонентный  быстросохнущий клей для закрепления сетки

KIWOBOND 1000 НМТ обладает высокой устойчивостью к воздействию различных химических реагентов.  Используется для закрепления сетки на алюминиевой, стальной, деревянной, металлической гальванизированной раме. Легко наносится щеткой, быстро сохнет. Клеевая пленка не становится хрупкой и не портит сетку, в случае попадания на рабочую поверхность сита.

Цвет: светло-красный.

Использование: Перед использованием удалите остатки старого клея с поверхности рамы при помощи PREGAN DL. При использовании новой алюминиевой рамы, поверхность необходимо обработать шерохователем PREGAN PASTE. Между обработкой  рамы PREGAN PASTE и нанесением клея избегайте попадания на раму очистителей, в состав которых входят растворители. Для получения наилучшего результата старайтесь сократить время между шерохованием и нанесением клея настолько, насколько это возможно. Иногда приклеивание сетки к металлической раме может быть затруднено. В этом случае следует обработать раму не образующим копоть пламенем.

Перед использованием KIWOBOND смешивают c 20% отвердителя и оставляют не более чем на  45-70 минут. Далее смесь наносят жесткой щеткой на те участки сетки, которые необходимо приклеить.

В случае, когда используются сетки, плотность которых более чем 100 нитей/см, в двухкомпонентную смесь необходимо добавить немного KIWOSOL L63. Сушка может производиться при комнатной температуре 20(С.

| Номер сетки | Время приклеивания сетки |
| --- | --- |
| 100-40 | 7 мин |
| 51-70 | 10 мин |
| 21-140 | 15 мин |

Использовать закрепленную сетку можно только после 24 часов.

Использование защитного лака: в случае, когда проявление матрицы производится в специальной автоматизированной установке, рекомендуется покрывать зону сцепления специальным однокомпонентным лаком ELASTAN Y 224-03, обеспечивающим дополнительную  защиту. ELASTAN Y 224-03 наносят через 2-3 часа после приклеивания сетки.

Время, в течение которого можно использовать приготовленную смесь: 45-70 минут (в зависимости от комнатной температуры).

Разбавитель: KIWOSOL L63.

Очищение: не затвердевший клей  удаляется KIWOSOL L63, затвердевший - PREGAN DL.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и контакта с открытыми участками кожи.

Срок хранения: 1 год при температуре 20-25(С. При сильном охлаждении KIWOBOND 1000 HMT  может

приобрести гелеобразную консистенцию. Однако, после тщательного перемешивания при комнатной температуре клей быстро восстановится.