Технологическая схема изготовления трафаретной печатной формы

# Text boxes

Хранение и последующее использование

Сушка

Промывка

Очистка матрицы и последующее хранение

Очистка трафаретной формы от краски PREGAN 235 spray или PREGAN 244 Е

Установка формы  и печать тиража

Промывка

Отслаивание фотоэмульсионного слоя  PREGASOL EP3 или PREGASOL F, или PREGASOL P, PREGASOL Tabs

Ретуширование и блокирование всех открытых зон KIWOFILLER 402

Очистка трафаретной формы от краски PREGAN 224 Е

Промывка

Нанесение PREGAN PASTA на 20-30 мин

Нанесение PREGAN Antigost Extra

Очистка трафаретной сутки от краски PREGAN 224 Е

Промывка

Обработка сетки обезжиривателем-шерохователем  PREGAN NT 9 или PREGAN NT 9 К

Нанесение фотоэмульсии

Сушка

Экспонирование

Проявление

Сушка

Сушка

## Изготовление  матрицы

## Регенерация сетки

Изготовление новой матрицы

Промывка, сушка (обязательно)

Сушка

## Подготовка сетки

Приклеивание сетки к раме клеем KIWOBOND 1000 HMT или KIWOBOND 930

## Подготовка сетки

## Изготовление  матрицы