PREGAN ANTIGHOST EXTRA

Отбеливающее очистительное средство для удаления “побочных изображений”

Очень сильный отбеливающий реагент. Удаляет “следы” изображения (матрицы), ликвидирует окрашивание сетки, произошедшее в процессе работы. Наилучший результат при использовании PREGAN ANTIGHOST EXTRA получается при регенерации (очистки) полиэстеровых сеток. Время химической реакции, во время которой происходит полная очистка, не превышает 1 часа.

PREGAN ANTIGHOST EXTRA не используется для обработки металлизированных (никелированных) полиэстеровых сеток.

PREGAN ANTIGHOST EXTRA быстро и бережно удаляет “остатки изображения” с матрицы, особенно если для ее создания использовали фотоэмульсии на основе диазосоединений. Остатки краски могут быть удалены при помощи растворителя, который применяется после обработки сетки PREGAN ANTIGHOST EXTRA. В качестве растворителя рекомендуется использовать PREGAN.

Не смешивайте отслаиватель для удаления фотоэмульсий с PREGAN ANTIGHOST EXTRA: смесь щелочной пасты с растворителем - более эффективна. Вязкость PREGAN ANTIGHOST EXTRA позволяет создавать хорошее покрытие даже на сырой сетке.

Цвет: желто-зеленый.

Консистенция: вязкая  pH: 13.

Использование:  необходимо нанести PREGAN ANTIGHOST EXTRA на обе поверхности предварительно очищенной и просушенной сетки. Очистка сетки от остатков фотополимерной матрицы происходит благодаря быстрой адсорбции  активных компонентов, содержащихся в оригинальной рецептуре PREGAN ANTIGHOST EXTRA.

Время обработки должно составлять не менее 6 часов. В течение этого периода хлористые активные компоненты разрушаются и уже неактивная хлорка  удаляется проточной водой.

Мы рекомендуем увеличить время обработки до 12 часов (например, оставить сетку с нанесенным покрытием на всю ночь). Далее сетка промывается проточной водой. Для удаления краски необходимо после этого обработать сетку растворителем PREGAN с двух сторон, оставить сетку на некоторое время и далее промыть водой, желательно воспользоваться при этом гидропистолетом.

Меры предосторожности: при работе с PREGAN ANTIGHOST EXTRA рекомендуется надеть защитные очки, а также резиновые перчатки и фартук. Избегайте прямого контакта кожных покровов с кислотой или кислотными продуктами (например, PREGASOL).

Срок хранения:  1 год при температуре 20 -25(С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей, хранить в прохладном месте. Если температура хранения  - 5(С ниже нуля PREGAN ANTIGHOST EXTRA превращается в “молоко”, однако уже при комнатной температуре восстанавливает свою структуру и далее может быть использован в работе.