PREGAN COMBI-CLEAN

Водоэмульсионный активатор-очиститель на основе растворителей

PREGAN COMBI-CLEAN является водоэмульсионным активатором-очистителем на основе растворителей, особенно пригодным для удаления паразитных изображений, остатков эмульсии и краски при употреблении со щелочными чистящими продуктами. PREGAN COMBI-CLEAN также пригоден в качестве очистителя экранов для быстрого и надежного удаления большинства печатных паст. PREGAN COMBI-CLEAN имеет высокую точку вспышки, мягкий запах и является экономичным для грубой сетки ввиду его вязкой консистенции. В обычной рабочей концентрации, разбавленные водой смеси с использованием PREGAN COMBI-CLEAN могут подаваться на сооружения биологической очистки сточных вод.

Применение:

Для обработки сеток с применением щелочных паст:

Для удаления эмульсии и остатков краски смешайте PREGAN COMBI-CLEAN с PREGAN PASTE или PREGAN -NT- PASTE в соотношении 1:1, нанеси re смесь на очищаемый экран мягкой кистью и подождите некоторое время, обычно Ю-20 минут. Затем хорошо промойте экран водой и при необходимости используйте насос высокою давления. Подготовленные смеси PREGAN COMBI-CLEAN с PREGAN PASTE или PREGAN-NT-PASTE устойчивы в течение нескольких часов, но можно также смешивать щелочную пасту с PREGAN COMBI-CLEAN непосредственно на очищаемом экране.

В качестве активатора для удаления паразитных изображений:

Для удаления паразитных изображений, не вызванных деформацией сетки. нанесите PREGAN ANTI-GHOST на сетку, и после некоторого времени снимите его с двух сторон кистью с использованием PREGAN COMBI-CLEAN. Затем промойте экран из насоса высокого давления.

В качестве очистителя:

Нанесите PREGAN COMBi-CLEAN на экран мягкой кистью до растворения всех остатков краски, затем тщательно промойте водой.

Замечание:

При обработке сетки в сочетании с щелочной пастой чувствительность сеток увеличивается с ростом температуры окружающей среды. Рекомендуется проводить испытания для сведения к минимуму времени реакции.

Цвет: бесцветный.

Точка вспышки: около 93°С.

Класс опасности: неприменимо.

Опасности для здоровья и охрана окружающей среды:

При работе с PREGAN COMBI-CLEAN обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочих местах. Избегайте попадания на кожу и в глаза. PREGAN COMBI-CLEAN может быть уничтожен путем биологического разложения на производствах по переработке отходов. Если транспортировка на биологически приспособленные производства по переработке осуществляется правильно, не должно возникнуть никаких проблем с переработкой отходов. Сточные воды, содержащие PREGAN COMBI-CLEAN, не могут сбрасываться в открытые водоемы без предварительной переработки.

По поводу дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к нашим Листкам данных по безопасности материалов.

Хранение: 1 год при 20-25°С.

Настоящая техническая справка дается только для информации и не может   служить основанием для какой-либо ответственности по закону. Наша продукция находится под постоянным производственном контролем и выходит с завода в отличном состоянии.

Так как применение продукта находится вне досягаемости нашего контроля, мы не можем взять на себя ответственность за какой-либо возможный ущерб.