### УДАЛЕНИЕ «ДВОЙНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ»

Для удобства работы и эстетического содержания рабочего места предлагаем Вам использовать щетки KIWO SCREENBRUSH.

### При влажном трафарете

### С 2-х сторон щеткой наносится PREGAN-PASTE на 10-15 минут, затем PREGAN COMBI-CLEAN на 5 минут и промывается водой под давлением.

### При сухом трафарете

### С 2-х сторон щеткой наносится PREGAN COMBI-CLEAN на 5 минут, затем PREGAN-PASTE на 10-15 минут и промывается водой под давлением.

### При сухом трафарете (застарелые «двойные изображения»)

### Кюветой с 2-х сторон нанести раствор ANTI-GHOST EXTRA на 5-6 часов, затем сторону печати при помощи губки смочить PREGAN C44A  или PREGAN 244E.

### При этом происходит реактивация и Вы получаете 100% результат чистого трафарета.