PREGAN PASTE

Щелочная очищающая паста, шерохователь для алюминиевых рам

Состав PREGAN PASTE используется для  очистки и обезжиривания трафаретных сеток и металлических поверхностей. В комбинации с  очистителями серии PREGAN (например, PREGAN  COMBI–CLEAN) он используется для удаления остатков краски или фотоэмульсии, сохранившихся после отслаивания. Для увеличения эффекта   очищающего действия, PREGAN PASTE кроме  натуральных масел, так же включает в свой состав синтетические жиры, минеральные масла и другие составляющие. PREGAN PASTE рекомендуется для обезжиривания и шерохования алюминиевых печатных рам.

Цвет: бежевый или коричневый. PREGAN PASTE содержит натуральные компоненты, которые могут отличаться окраской.

Консистенция: пастообразная.

### Использование:

### Как обезжириватель и очиститель: Равномерно нанести PREGAN PASTE  щеткой на обе стороны сетки. По истечении 5 минут необходимо  очистить сетку щеткой, промывая водой до полного удаления загрязнения.

Можно считать,   что промывка сетки закончена тогда, когда вода прекращает пениться. После этого сетка не нуждается в дальнейшей обработке, и после сушки готова для нанесения фотоэмульсии.

Как раствор для удаления “повторных” изображений: В зависимости от вида загрязнений, от того насколько  старыми они являются, используются  различные методы нанесения и различные комбинации растворов. Ниже приведены рекомендации для конкретных случаев.

Для удаления, так называемых,  повторных изображений или для удаления окрашивания сетки , оставленного компонентами фотоэмульсии, рекомендуется использовать PREGAN PASTE без дополнительных активаторов. Необходимо оставить сетку с нанесенным очистителем на 5 – 10 минут, а затем тщательно промыть струей воды под давлением.

В случае загрязнений сетки, оставленных пластизолевыми красками или другими красками для печати по текстильным изделиям, рекомендуется использовать смесь, приготовленную из PREGAN PASTE и PREGAN  COMBI–CLEAN в пропорции 1:1.

Мы рекомендуем готовить эту смесь, смешивая компоненты непосредственно на поверхности обрабатываемой сетки. Время очистки составляет 5 – 10 минут.

Если речь идет об очень сильном загрязнении - увеличьте время очистки. Однако следите за тем, чтобы время обработки не превышало 20 минут.

Наилучший результат очистки достигается в том случае, если раствор наносят на сухую сетку. Не допускайте попадания холодной воды в емкость, где Вы смешиваете очистители PREGAN  COMBI–CLEAN и PREGAN PASTE.

В случае, когда необходимо удалить загрязнения, полученные в результате использования сольвентных красок или красок на водной основе, в начале наносят PREGAN  COMBI–CLEAN и оставляют сетку на 5 – 10 минут. После этого, используя щетку, наносят PREGAN PASTE и оставляют сетку еще на 5 – 10 минут. После истечения указанного времени, сетку промывают водой, используя сначала шланг, а затем гидропистолет, обеспечивающий достаточно сильный напор воды.

Как шерохователь для алюминиевых рам: Перед натяжением и приклеиванием трафаретной сетки на алюминиевую раму нанесите PREGAN PASTE на ту сторону рамы, с которой будет осуществляться приклеивание сита. Нанесенный препарат оставить на 3 минуты, затем смыть водой и тщательно высушить раму.

Меры предосторожности: при работе с PREGAN PASTE рекомендуется использовать защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки или маску. В случае попадания состава в глаза или открытые участки рук, немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

PREGAN PASTE – сильный щелочной очиститель,  рН  которого должна контролироваться, особенно перед сливом щелочи в дренаж. Контрольная отметка по шкале рН – 9 единиц – не должна  превышаться. Раствор PREGAN PASTE с водой практически автоматически нейтрализуется  веществами, содержащимися в воде. Нейтрализованный раствор (до отметки 7 единиц) может быть слит в дренаж.

Срок хранения: 1 год при температуре 20 – 25( С. Желательно, чтобы PREGAN PASTE не замерзал. Если такое произошло, то PREGAN PASTE можно использовать снова после размораживания и хорошего перемешивания до однородной консистенции.