|  |  |
| --- | --- |
| **ООО "ОР Материалы**" |  |
| ИНН 2465324509 КПП 246501001 |
| р/с 40702810025460000095  БИК 045004719 |
| Адрес: Россия, 660127, Красноярский край, |
| г.Красноярск, ул. 9 Мая, 5-276 |
| Телефон 295-51-38; 285-34-02 |
| e-mail:origkrsk@yandex.ru; orig1367@yandex.ru |

Advantra 9610

**Тип клея -- Клей-расплав**

Преимущества клея:

-низкая вязкость для нанесениями форсунками

-в расплавленном состоянии прозрачный и без запаха

-очень хорошая термическая стабильность позволяет экономить на обслуживании клеевого оборудования

-пригоден для склеивания различных сложных субстратов

- хорошая стойкость к низким температурам

Стандартная область:

Продукт разработан для приклеивания применения полипропиленовых крышек к металлическим и другим емкостям, в том числе для приклеивания крышек к композитной упаковке для напитков (Slim Cap®, Stream Cap®). Очень хорошие показатели клеевого соединения даже при низких температурах хранения. Продукт имеет низкую вязкость для чистого нанесения форсунками.

Подходящий субстрат:

Приклеивание полипропиленовых крышек к металлической или композитной упаковке для напитков.

Стандартные свойства:

|  |  |
| --- | --- |
| Свойство | Значение |
| Цвет | Белый |
| Точка размягчения (R&B – ASTM E28-99) | Около 99°С |
| Вязкость (Брукфилд; RV Sp 27; ASTM D 3236-88) | Около 5600 мПа.с при 160°С  Около 3200 мПа.с при 180°С  Около 1900 мПа.с при 200°С |
| Срок годности | 12 месяцев |

Инструкция по нанесению:

Метод нанесения: форсунка

Температура нанесения: 170°С – 195°С

Данный клей-расплав не совместим с другими клеями. Если использовался другой клей, то клеевое оборудование должно быть тщательно очищено.

Инструкции по очистке:

Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для получения консультации по очистке

оборудования.

Стандартная упаковка:

Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для получения информации по имеющимся видам упаковок.

Условия хранения:

В оригинальной плотно закрытой таре вдали от солнечных лучей, предохраняя от грязи, влаги и высоких температур.

Совет по утилизации:

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (MSDS) за информацией по утилизации.

Совет по безопасности:

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (MSDS) за информацией по безопасности.