|  |  |
| --- | --- |
| **ООО "ОР Материалы**" |  |
| ИНН 2465324509 КПП 246501001 |
| р/с 40702810025460000095  БИК 045004719 |
| Адрес: Россия, 660127, Красноярский край, |
| г.Красноярск, ул. 9 Мая, 5-276 |
| Телефон 295-51-38; 285-34-02 |
| e-mail:origkrsk@yandex.ru; orig1367@yandex.ru |

**Advantra LT 9110**

**Тип клея** -- Клей-расплав

Преимущества клея

-поставляется в гранулах

-высокая эффективность и очень низкая температура

нанесения

-низкая вязкость для превосходной обрабатываемости

-отсутствие нитеобразования и точная область нанесения

-прозрачный и без запаха в расплавленном состоянии

-хорошая термическая стабильность позволяет снизить

затраты на обслуживание оборудования

-склеивает множество различных упаковочных материалов

Стандартная область

Отлично подходит для склейки всех видов коробок и коробов.

применения

Низкая вязкость позволяет наносить клей при низкой температуре, что является важным в случае использования субстратов, чувствительных к температуре, или для уменьшения энергозатрат в целях повышения эффективности

производства.

Подходящий субстрат

Бумага, различные виды коробок и коробов.

Стандартные свойства

|  |  |
| --- | --- |
| Свойство | Значение |
| Цвет | Цвет слоновой кости - кремовый |
| Пленка | Твердая, эластичная, сухая |
| Точка размягчения (R&B, ASTM E28-99) | Около 80°С |
| Удельный вес при 23°С | Около 0,95 г/см3 |
| Вязкость (Брукфилд; Sp 27; ASTM D 323688) | Около 1 650 мПа.с при 100оС  Около 850 мПа.с при 120оС  Около 480 мПа.с при 135оС |
| Срок годности | 24 месяца |

**Инструкция по нанесению:**

Метод нанесения: форсунка

Температура нанесения: 95оС - 135оС

Открытое время: среднее – длинное

Время схватывания: короткое – среднее

Данный инновационный клей-расплав обладает большей адгезией и меньшим удельным весом по сравнению с обычными клеями на основе ЭВА, что позволяет достичь отличного качества клеевого соединения при одновременном снижении расхода. Из-за инновационного сырья и низкого удельного веса клей не должен смешиваться с обычными клеями. Если использовались другие клея, то клеевое оборудование должно быть тщательно очищено.

Инструкции по очистке:

Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для получения консультации по очистке оборудования.

Стандартная упаковка:

Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для получения информации по имеющимся видам упаковок.

Условия хранения:

В оригинальной плотно закрытой таре вдали от солнечных лучей, предохраняя от грязи, влаги и высоких температур. Не храните при температуре выше +30оС во избежание слипания гранул или встряхните мешок для отделения гранул друг от друга, что могло произойти во время транспортировки.

Совет по утилизации:

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (MSDS) за информацией по утилизации.

Совет по безопасности:

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (MSDS) за информацией по безопасности.