|  |  |
| --- | --- |
| **ООО "ОР Материалы**" |  |
| ИНН 2465324509 КПП 246501001 |
| р/с 40702810025460000095 БИК 045004719 |
| Адрес: Россия, 660127, Красноярский край, |
| г.Красноярск, ул. 9 Мая, 5-276 |
| Телефон 295-51-38; 285-34-02 |
| e-mail:origkrsk@yandex.ru; orig1367@yandex.ru |

CLARITY PHL 4170 ZP

Клей-расплав

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

CLARITY PHL 4170 разработан для этикетирования стеклянной тары (PVC, PE, PET, PP, ...) этикетками из бумаги или PP/PE. Особенно подходит для этикетирования PET-бутылок с сильно газированными напитками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- хорошая стабильность в расплавленном состоянии

- хорошо работает на разных скоростях

- очень хорошая начальная липкость

- хорошая когезия на холодных и теплых поверхностях

РЕКОМЕНДАЦИИ

Важно убедится, что достигнут нужный уровень адгезии на необходимых материалах, включая длительные тесты.

СТАНДАРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Цвет - прозрачный, светло-желтый

Пленка липкая, мягкая, эластичная

Вязкость по Брукф; Sp 21; ASTM D 3236-88 прим. 780 мПа (150°C)

Точка размягчения. прим. 71 °C R&B - ASTM E28-99

Плотность прим . 0.99 г/см³ (23 °C)

УПАКОВКА

подушечки в коробках по 15 кг

СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной запечатанной таре, защищать от солнца, пыли, влажности

и высокой температуры до 12 месяцев.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

валиком; форсунками.

ИНСТРУКЦИИ

Рабочая температура должна быть между 130°C - 160°C.

При использовании пластиковых этикеток, рабочая температура должна быть между 130°C и 140°C, во избежание порчи пленки.